通用硅酸盐水泥强度指标

不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥，其不同龄期的强度应符合下表：

单位为兆帕

| 品 种 | 强度等级 | 抗 压 强 度 |  | 抗 折 强 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
|  | 62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 |
|  | 62.5R | ≥32.0 |  | ≥5.5 |  |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 | 32.5 | ≥10.0 | ≥32.5 | ≥2.5 | ≥5.5 |
|  | 32.5R | ≥15.0 |  | ≥3.5 |  |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |
| 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | ≥15.0 | ≥32.5 | ≥3.5 | ≥5.5 |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |